Резюме НИР, выполненного в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.»

(итоговое)

| Номер контракта: | П601 |
| --- | --- |
| Тема: | «Получение порошковых материалов из отходов спеченных твердых сплавов, их аттестация и применение в технологиях восстановления и упрочнения деталей машин» |
| Приоритетное направление: | 2. Индустрия наносистем |
| Критическая технология: | 16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов |
| Период выполнения: | с 06.08.2009 г. по 30.06.2011 г. |
| Плановое финансирование проекта: |  |
| − бюджетные средства, млн. руб. | 1,5 |
| −внебюджетные средства, млн. руб. | «проектом не предусмотрено» |
| Исполнитель: | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) |
| Ключевые слова: | получение порошковых материалов, отходы спеченных твердых сплавов, аттестация, технология восстановления деталей машин, технология упрочнения деталей машин |
| 1. Цель исследования, разработки |
|  | 1.1. Формулировка проблемы исследований − спеченные твердые сплавы имеют в современной технике очень большое значение. Кроме наиболее распространенного применения этих материалов в качестве режущих, износостойких, буровых, штамповых сейчас все более широкое распространение получает использование твердых сплавов для работы при высоких температурах и в агрессивных средах. Анализ исследовательских работ в области твердых сплавов показывает, что большинство из них связано с вопросом экономии вольфрама. Этот вопрос имеет весьма актуальное значение в связи с дефицитом, дороговизной и непрерывным расширением областей применения вольфрама. С экономией вольфрама тесно связаны мероприятия по сбору отходов твердых сплавов и их переработка |
|  | 1.2. Цель проекта − переработка отходов спеченных твердых сплавов методом электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) в порошковые материалы и дальнейшее их использование при изготовлении, упрочнении и восстановлении деталей машин с целью получении твердых и износостойких покрытий и экономии дорогостоящего вольфрама. |
| 2. Основные результаты проекта |
|  | 2.1. Основные научные результаты: Получены порошковые материалы из отходов спеченных твердых сплавов. Изучены свойства плазменных покрытий деталей машин, полученных с добавлением твердосплавных порошков в качестве высокотвердой дисперсной составляющей. Установлен характер изменения свойств плазменных покрытий от количества добавленного твердосплавного порошка, его состава и свойств. Изучены свойства железненных покрытий деталей машин, полученных с добавлением твердосплавных порошков в качестве упрочняющей фазы. Установлен характер изменения свойств железненных покрытий от количества добавленного порошка, его состава и свойств. |
|  | 2.2. Основные характеристики продукции − переработаны отходы спеченных твердых сплавов в порошковые материалы и использованы при изготовлении, упрочнении и восстановлении деталей машин. Получены твердые и износостойкие покрытия, сэкономлен дорогостоящий вольфрам. |
|  | 2.3. Оценка новизны – научные решения достигнуты впервые. |
|  | 2.4. Сопоставление с результатами аналогичных работ – на уровне ведущих производителей. |
| 3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки |
|  | «РИД проектом не предусмотрено» |
| 4. Назначение и область применения результатов проекта |
|  | 4.1. Отрасли промышленности, в которых могут использоваться полученные результаты − порошковая металлургия, ремонтное производство. |
|  | 4.2. Перспективы использования результатов проекта − результаты проекта рекомендованы к использованию на металлургических предприятия и предприятиях машиностроения. |
|  | 4.3. Прогноз влияния полученных результатов на разработку новых технических решений − удешевление продукции. |
| 5. Эффективность от внедрения результатов проекта |
|  | 5.1. Описание ожидаемых эффектов − ресурсосбережение, снижение материало- и энергоемкости производства, уменьшение отрицательного воздействии на окружающую среду. |
| 6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта |
|  | 6.1. Возможные формы коммерциализации проекта − организация производства порошковых материалов из отходов спеченных твердых сплавов. |
|  | 6.2. Описание усовершенствованной продукции − в результате проведенной аттестации порошков, полученных ЭЭД отходов спеченных твердых сплавов марок определены их физические, химические, технологические свойства, а также их стоимость, которая составляет порядка 500 руб. за 1 кг. Помимо того, намечены области их практического применения и проведения дальнейших исследований. |
| Руководитель работ по контракту к.т.н., доцент | __________ Е.В. Агеев |