Резюме проекта НИР, выполненного в рамках

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.»

(итоговое)

| Номер контракта: | П653 |
| --- | --- |
| Тема: | «Повышение эксплуатационных характеристик и экологической безопасности изделий из инструментальных и конструкционных сталей электроискровой и химико-термической обработками» |
| Приоритетное направление: | Индустрия наносистем и материалов |
| Критическая технология: | Технологии создания и обработки кристаллических материалов |
| Период выполнения: | с 19.05.2010 по 19.10.2012 г. |
| Плановое финансирование проекта: |  |
| Бюджетные средства, млн. руб. | 3,6 |
| Внебюджетные средства, млн. руб. | «проектом не предусмотрено» |
| Исполнитель: | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) |
| Ключевые слова: | многофункциональные защитные покрытия, упрочнение, твердость, комбинированная обработка, структура, свойства |
| 1. Цель исследования, разработки |
|  | 1.1. Формулировка проблемы - основной причиной возникновения и развития технологии нанесения многофункциональных защитных покрытий является стремление повысить долговечность деталей и узлов различных механизмов машин. При формировании композита протекают физико-химические процессы, основными из которых являются нагрев, охлаждение с высокой скоростью, диффузия компонентов и межфазные взаимодействия в системе подложка-покрытия-структура поверхностных слоев после комбинированной обработки. Природа этих явлений и связанных с ними механизмов упрочнения для создания реальных технологий требует детального изучения. |
|  | 1.2. Целью проекта являлось - разработка на научной основе технологических принципов формирования многофункциональных композиционных покрытий, полученных электрохимикофизическими методами и комбинированной обработкой на конструкционных и инструментальных материалах, управления их структурой для повышения эксплуатационных характеристик деталей и инструмента. |
| 2. Основные результаты проекта |
|  | 2.1 Основные результаты - проведены комплексные металлофизические исследования конструкционных и инструментальных материалов с нанесенными покрытиями. Выявлены главные структурные факторы и закономерности формирования измененных поверхностных слоев покрытий, установлена их взаимосвязь с физикомеханическими и эксплуатационными характеристиками. |
|  | 2.2 Основные характеристики продукции - разработанные, обоснованные и исследованные специальные электродные материалы, обеспечивающие получение качественных измененных поверхностных слоев с требуемым уровнем физико-химических и эксплуатационных свойств, пригодны к практическому использованию. |
|  | 2.3 Оценка новизны: − разработаны рекомендации по возможности использования результатов проведенной поисковой научно-исследовательской работы в реальном секторе экономики; − разработаны рекомендации по возможности использования результатов проведенной поисковой научно-исследовательской работы при разработке научно-образовательных курсов |
| 3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки |
|  | Подана заявка на изобретение «Состав шихты электродного материала для электроискрового легирования» |
| 4. Назначение и область применения результатов проекта |
|  | 4.1. Отрасли промышленности, в которых могут использоваться полученные результаты – машиностроение. |
|  | 4.2. Предполагаемое использование результатов и продукции: 1. ООО «Завод по ремонту горного оборудования» г. Железногорск Курской области. 2. ОАО «Геомаш» г. Щигры Курской области. |
|  | 4.3. Оценка влияния - полученные результаты окажут непосредственное влияние на разработку новых технических решений. |
| 5. Эффективность от внедрения результатов проекта |
|  | 5.1 Ожидаемые эффекты - снижение материало- и энергоемкости производства. |
| 6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта |
|  | 6.1 Возможные формы коммерциализации проекта – организация производства по восстановлению деталей и узлов оборудования в различных отраслях техники. |
|  | 6.2. Описание видов новой или усовершенствованной продукции – готовые к использованию эффективные технологии и практические рекомендации получения конструкционных и инструментальных материалов с электрохимикофизическими покрытиями с повышенными эксплуатационными характеристиками. |
| Руководитель работ по контракту д.т.н., проф. | _____________________ В.Н. Гадалов |