Резюме НИР, выполненного в рамках

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»

на 2009-2013 годы»

< итоговое>

Номер контракта: П391

Тема:  Рамановское рассеяние на наномасштабных объектах в гетерофазных материалах и средах с магнитным и сегнетоэлектрическим упорядочением

Приоритетное направление: Индустрия наносистем

Критическая технология:   Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств

Период выполнения: 2009-2012

Плановое финансирование проекта:  4 200 000

Бюджетные средства       -   4.2 млн. руб.,

Внебюджетные средства -  0.84  млн. руб.

Исполнитель:  ЮЗГУ.

Ключевые слова:  КОМБИНАЦИОННОЕ (РАМАНОВСКОЕ) РАССЕЯНИЕ, ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ, ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ, ФАРАДЕЕВСКОЕ ВРАЩЕНИЕ, РАМАН-СПЕКТРОСКОПИЯ, ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА, ДОМЕННАЯ ГРАНИЦА, МАГНИТО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ, НАНОМАСШТАБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ, ЗОНДОВОЕ УСИЛЕНИЕ, МИКРОСПЕКТРОСКОПИЯ, ПЛАЗМЕННЫЕ РЕЗОНАНСЫ, КВАЗИЧАСТИЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОВЕХНОСТНОЕ УСИЛИНЕНИЕ РАМАНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

- Цель исследования, разработки

Разработка методик и комплекса вспомогательного оборудования и оснастки для осуществления микроспектральных исследований спектров комбинационного (рамановского) рассеяния электромагнитного излучения (3 лазерных источника в видимом диапазоне) с пространственным разрешением до 50 нм, и возбуждения и регистрации плазмонных резонансов от наномасштабных объектов в спиновых, атомных и молекулярных системах.

Методы: оптическая конфокальная, атомно-силовая, магнито-силовая и флуоресцентная микроскопия, рамановская микроспектроскопия.

- Основные результаты проекта

1.1 Разработка методик и комплекса вспомогательного оборудования и оснастки для осуществления микроспектральных исследований спектров комбинационного (рамановского) рассеяния электромагнитного излучения (3 лазерных источника в видимом диапазоне) с пространственным разрешением до 50 нм, и возбуждения и регистрации плазмонных резонансов от наномасштабных объектов в спиновых, атомных и молекулярных системах.

1.2 Предложен качественный механизм, согласующийся с эксперимен-тальными данными по визуализации доменной структуры и тонкой структуры доменной стенки в слабых ферромагнетиках, основанный на феноменологическом учете фарадеевского вращения, оптического поглощения и поляризуемости атомов под действием излучения, возбуждающего комбинационное рассеяние света. Получено е согласие оценочных данных по интенсивности рассеянного излучения в доменах с противоположной намагниченностью с ее экспериментальным значением, которое позволило решать задачи визуализации исследуемых магнитных объектов с наномасштабным разрешением.

Впервые изучена тонкая структура доменной границы блоховского и неелевского типов в прозрачном образце ортоферрита диспрозия, полученные магнито-силовые профили соответствуют расчетным. Доказана возможность изучения тонкой структуры доменной границы методом магнито-силовой микроскопии и картирования по данным комбинационного рассеяния света.

Экспериментально показаны возможности изучения магнитной струткуры в магнетиках с использованием методов комбинационного рассеяния света, интегрированных с методами зондового анализа, когда роль оптического зонда играет электромагнитное излучение.

- Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки

Предложен способ экспресс анализа состава, химической структуры и количественного определения относительного объема минеральных фаз с металлическими включениями в обогащаемых концентратах добывающих предприятий, отличающийся тем, что основан на использовании рама-новского (комбинационного) рассеяния лазерного излучения и программной идентификации спектров рассеяния, время экспозиции составляет несколько десятков секунд, для его проведения не требуется специального приготовления поверхностей, применяется непосредственно в обогатительном производстве (к примеру, железо-обогатительном), реализуется бесконтактно и без всяких разрушений исследуемых объектов.

Изобретение заявка 2012110666 от 20.3.2012 «Рамановский (комбинационное рассеяние света) экспресс анализ состава минеральных включений в обогащаемых концентратах добывающих предприятий».

- Назначение и область применения результатов проекта

Полученные результаты магнитно-силовых исследований, позволившие визуализировать тонкую структуру доменной границы в слабых ферромагнетиках YFeO3 и DyFeO3, результаты спектральных исследований комбинационного (рамановского) рассеяния света на магнитных неоднородностях в доменной структуре и доменной границе и установление механизма формирования гиперспектрального распределения интенсивности комбинационного (рамановского) рассеяния света на особенностях, неоднородностях и доменной границе в магнитоупорядоченных средах может активно использоваться в работе НИИ и КБ, занятых разработками новых систем хранения и обработки информации.

Результаты, полученные в ходе выполнения работы, позволили разработать методики определения концентрации минеральных включений в обогащаемых концентратах добывающих предприятий. Разработанная методика позволяет по данным экспресс-анализа фазовых и структурных особенностей исходного сырья и продуктов переработки обогащаемых руд (железосодержащих и других) в условиях действующего производства осуществлять практически их реально-временной контроль на всех стадиях обогащения с целью его оптимизации.

Результаты проведенных исследований будут отражены в методических программах обучения бакалавров и магистров по направлению подготовки – 210600.62 – «Нанотехнология».

- Эффекты от внедрения результатов проекта

Внедрение нового способа экспресс-анализа, основанного на рамановскоом (комбинационном) рассеянии света на минеральных включениях в обогащаемых концентратах добывающих предприятий,  позволит осуществлять практически их реально временной контроль на всех стадиях обогащения с целью его оптимизации за счет исключения специального приготовления поверхностей, применения непосредственно в обогатительном производстве, высокой точности определения концентрации полезных включений (0.5 %) и за время сопоставимое с отдельными технологическими операциями (30 мин), что позволит реализовывать схемы оперативного управления технологическими процессами обогащения.

- Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Анализ химического состава по данным КРС выгодно отличается тем, что не требует практически подготовки образцов (исключается процесс приготовления шлифов), анализ КРС может проводиться практически в экспресс-режиме буквально в технологическом процессе (время его проведения составляет не более 1 мин), при разработке соответствующего программного обеспечения вполне возможен количественный анализ по магнитным включениям.

Прогнозная оценка коммерциализации (объемы финансирования):

Инвестиции

- на завершающий этап НИР					        9.0 млн. руб.

- на разработку опытно-конструкторской документации        0.5 млн. руб.

- создание пилотных образцов 				        0.7 млн. руб.

Всего 									        10.2 млн.руб.

Срок окупаемости							        1 год

Директор Регионального

центра нанотехнологий 		_______________		 А.П. Кузьменко