Резюме проекта, выполненного в рамках ФЦП

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»                                                              на 2009 – 2013 годы »

<итоговое>

Номер контракта № П2074

Тема: Оценка роли внешних факторов коррозионной стойкости меди и свинца в контакте с органическими кислыми реагентами.

Приоритетное направление

Критическая технология

Период выполнения: 03.11.2009 -15.09.2010

Плановое финансирование проекта-

Бюджетные средства 0,7 млн. рублей

Внебюджетные средства _____________

Исполнитель: ЮЗГУ

Ключевые слова: медь, оксид меди (II), свинец, раствор карбоновой кислоты, стимулирующая добавка, коррозионная устойчивость, бисерная мельница.

- Цель исследования:

1.1. Изучить коррозионное поражение меди и свинца при их контакте с  водными, водноорганическими и органическими растворами кислых реагентов в условиях относительно сильных и постоянно действующих механических воздействий на поверхность металла при использовании бисерной мельницы вертикального типа в качестве основного реакционного аппарата для исследований в отсутствие и в присутствии окислителей, одним из которых является молекулярный йод, а другим(и) оксид либо соль металла в более высокой степени окисления (оксид меди (II), соль меди (II), диоксид свинца и получаемые из него соли свинца (IV)).

1.2 Выполнение комплексных балансовых и кинетических исследований взаимодействия медьсодержащих материалов с органическими кислыми регентами, определение режимов протекания данных взаимодействий и основных факторов управления, выявление аналогов и различий при переходе от железа- и марганецсодержащих систем к медьсодержащим.

2. Основные результаты проекта:

1) медь и свинец при наличии активных механических воздействий и контакте с растворами органических кислых реагентов в присутствии окислителя, органического растворителя в качестве жидкой фазы и галогенсодержащей добавки подвержены существенному коррозионному поражению. Выяснено, что в закономерностях протекания окислительно-восстановительных процессов взаимодействия меди и свинца с органическими кислыми реагентами есть много общего. В обоих случаях рассматриваемые процессы и их макростадии являются гетерогенными гетерофазными, протекающими на поверхности твердого реагента (металла, оксида металла) с образованием карбоксилата металла как целевого продукта. По мере протекания процесса на поверхности образуются и накапливаются блокирующие отложения продуктов взаимодействия. Если их своевременно не удалять, то происходит самоторможение, а в отдельных случаях и самопрекращение процесса. В итоге коррозионное поражение меди с этого момента практически полностью прекращается.

2) Все выполненные процессы проведены по единой пооперационной схеме, включающей последовательность операций не только самого процесса, но и переработки реакционной смеси, выделения целевого продукта, его очистки и утилизации компонентов реакционной смеси.

3) Предложены принципиально новые способы получения карбоксилатов меди и свинца. Воздействие кислых органических сред на вышеобозначенные металлы рассмотрены в условиях интенсивного механического перемешивания.

4) Результаты научных исследований могут быть использованы при осуществлении прогноза в области коррозионной устойчивости в производстве конструкционных металлсодержащих материалов, помогут дополнить ранее имеющиеся сведения и справочные характеристики по данной тематике, а также открыть новые перспективы для дальнейших прикладных исследований.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки

Нет

4. Назначение и область применения результатов проекта

Предложены принципиально новые способы получения карбоксилатов меди и свинца. Воздействие кислых органических сред на вышеобозначенные металлы рассмотрены в условиях интенсивного механического перемешивания и тонкого измельчения твердой фазы.

5. Эффект от внедрения результатов проекта

Результаты научных исследований могут быть использованы при осуществлении прогноза в области коррозионной устойчивости в производстве конструкционных металлсодержащих материалов, помогут дополнить ранее имеющиеся сведения и справочные характеристики по данной тематике, а также открыть новые перспективы для дальнейших прикладных исследований.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Нет

Должность руководителя работ

по контракту 		Т.А. Маякова