Резюме проекта (НИР), выполненного в рамках ФЦП

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»

Номер контракта:   П1909

Тема: Исследование структуры нанодисперсных магнитных жидкостей методами акустометрии и силовой микроскопии

Приоритетное направление: физика конденсированных сред. Физическое материаловедение.

Критическая технология: Нанотехнологии и наноматериалы

Период выполнения: 29. 10. 2009 - 26.11.2010 г.

Плановое финансирование проекта: 720000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек

Исполнитель: ЮЗГУ

Ключевые слова: методы сравнительного и ретроспективного анализа, акустогранулометрия, анизотропные свойства, магнитогранулометрия, магнитные наночастицы.

1. Цель исследования:

Разработка нового метода акустометрии, основанного на акустомагнитном эффекте в магнитной жидкости, позволяющего определять физические параметры наночастиц, диспергированных в магнитных коллоидах и проведение на основе разрабатываемого метода комплексного анализа структуры серии образцов с использованием атомно-силовой микроскопии.

2. Основные результаты проекта:

В рамках проекта впервые произведено исследование физических параметров нанодисперсной фазы МЖ на основе анализа зависимости амплитуды АМЭ от величины напряженности магнитного поля.  Разработана методика, создана компьютеризированная экспери-ментальная установка для исследования физических параметров нанодис-персной фазы МЖ на основе АМЭ в системе МЖ-цилиндрическая оболочка при взаимно перпендикулярной ориентации векторов колебательной скоро-сти и напряженности магнитного поля. - Получено выражение для величины динамического размагничивающего фактора, обусловленного возмущением намагниченности в центральном круговом сечении столбика МЖ в пределах одной стоячей волны при взаимно перпендикулярной ориентации векторов колебательной скорости и напряженности магнитного поля. Получены выражения для оценки «предельных» значений магнитных и геометрических параметров наночастиц. Предложена методика определения дисперсного состава МЖ с использованием результатов измерения относительной амплитуды АМЭ от величины напряженности магнитного поля. Произведено сравнение полученных результатов с данными магнитогранулометрии и атомно-силовой микроскопии. Представлен алгоритм построения кривых намагничивания МЖ по данным акустического эксперимента. Дано теоретическое описание зависимости относительной амплитуды АМЭ от величины напряженности магнитного поля с учетом размагничивающего фактора, полидисперсности частиц и межчастичных взаимодействий.

На основе анализа зависимости относительной амплитуды АМЭ от величины напряженности магнитного поля произведена оценка магнитных и гео-метрических параметров частиц нанодисперсной фазы МЖ и определено их распределение по размерам. Произведена оценка геометрических параметров цепочечных наноагрегатов;

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования

Не предусмотрено.

4. Назначение и область применения результатов проекта

Полученные результаты исследования могут послужить основой для получения новых данных о структуре нанодисперсных коллоидов. Основные положения и выводы исследования могут быть использованы при разработке программ по физике, основам физических измерений.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

При совершенствовании математической модели предложенного акустического метода: учета полидисперсности и диполь-дипольного взаимодействия в реальных магнитных коллоидах станет возможным определение распределения частиц по размерам и построения кривой намагничивания по данным акустического эксперимента.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Коммерциализация не предусмотрена

Руководитель темы                     П.А. Ряполов