Резюме НИР, выполненного в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.»

(итоговое)

| Номер контракта: | П1245 |
| --- | --- |
| Тема: | «Исследование процессов восстановления и упрочнения технологической оснастки, режущего и штампового инструмента из инструментальных и конструкционных материалов электроискровым легированием и комбинированными обработками» |
| Приоритетное направление: | Индустрия наносистем и материалов |
| Критическая технология: | Технологии создания и обработки кристаллических материалов |
| Период выполнения: | с 07.06.2010 по 03.12.2012 г. |
| Плановое финансирование проекта: |  |
| Бюджетные средства, млн. руб. | 1,5 |
| Внебюджетные средства, млн. руб. | «проектом не предусмотрено» |
| Исполнитель: | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) |
| Ключевые слова: | многофункциональные защитные покрытия, упрочнение, твердость, комбинированная обработка, структура, свойства |
| 1. Цель исследования, разработки |
|  | 1.1. Формулировка проблемы - в настоящее время существуют современные методы повышения работоспособности материалов за счет изменения физико-химических и эксплуатационных свойств рабочих кромок металлических поверхностей в заданном направлении. Известно, что сдерживающими факторами широкого применения электрофизикохимических покрытий и комбинированных обработок являются: трудности в получении высокоэффективных электродных материалов с низкой стоимостью; не достаточно изучены условия протекания электроискрового процесса; не исследован механизм формирования структуры измененных слоев, его зависимость от исходной структуры электродных материалов; отсутствуют простые и эффективные методы неразрушающего контроля качества измененных слоев. |
|  | 1.2. Целью проекта являлось - повышение работоспособности и качества поверхности материалов путем формирования износостойких поверхностных структур электрофизикохимическими и комбинированными методами; установление взаимосвязи оптимальных составов электродных материалов и режимов нанесения со структурой и свойствами упрочненных поверхностных слоев на изделиях различного назначения. |
| 2. Основные результаты проекта |
|  | 2.1 Основные результаты - в результате выполненных исследований решена актуальная научно-практическая проблема повышения работоспособности и качества поверхности материалов и изделий из них путем разработки научных основ комплекса технологических процессов формирования износостойких поверхностных структур (покрытий) электрофизическими и комбинированными методами обработки. |
|  | 2.2 Основные характеристики продукции - разработаны новые составы электродных материалов, полученных из порошков электроэрозионным диспергированием твердых сплавов с добавками самофлюсующихся сплавов и технология нанесения, влияющие на формирование, строение электрофизических покрытий и обеспечивающие повышение работоспособности и качества поверхности материалов различного назначения. |
|  | 2.3 Оценка новизны: − разработаны рекомендации по возможности использования результатов проведенной поисковой научно-исследовательской работы в реальном секторе экономики; − разработаны рекомендации по возможности использования результатов проведенной поисковой научно-исследовательской работы при разработке научно-образовательных курсов |
| 3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки |
|  | «РИД проектом не предусмотрено» |
| 4. Назначение и область применения результатов проекта |
|  | 4.1. Отрасли промышленности, в которых могут использоваться полученные результаты – машиностроение. |
|  | 4.2. Предполагаемое использование результатов и продукции: 1. ООО «Завод по ремонту горного оборудования» г. Железногорск Курской области. 2. ОАО «Геомаш» г. Щигры Курской области. |
|  | 4.3. Оценка влияния - полученные результаты окажут непосредственное влияние на разработку новых технических решений. |
| 5. Эффективность от внедрения результатов проекта |
|  | 5.1 Ожидаемые эффекты - снижение материало- и энергоемкости производства. |
| 6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта |
|  | 6.1 Возможные формы коммерциализации проекта – организация производства по восстановлению деталей и узлов оборудования в различных отраслях техники. |
|  | 6.2. Описание видов новой или усовершенствованной продукции – готовые к использованию технологии и высокоэффективные составы электродных материалов с низкой стоимостью, обеспечивающие получение качественных легированных слоев с необходимыми триботехническими свойствами покрытий. |
| Руководитель работ по контракту к.т.н., доц. | _____________________ Д.Н. Романенко |