Резюме проекта (НИР), выполненного в рамках ФЦП

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»

Номер контракта:  14.740.11.1160

Тема: Исследование влияния структурного фактора на акустические, реологические и магнитные свойства нанодисперсных магнитных жидкостей

Приоритетное направление: физика конденсированных сред. Физическое материаловедение.

Критическая технология: технологии получения и обработки функциональных наноматериалов, технологии диагностики наноматериалов и наноустройств.

Период выполнения: 09.06.2011 г. - 26.11.2012 г.

Плановое финансирование проекта: 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 копеек

Исполнитель: ЮЗГУ

Ключевые слова: магнитные жидкости, акустомагнитный эффект, структура, магнитные наночастицы, атомно-силовая микроскопия.

1. Цель исследования:

Исследовать влияние структурного фактора на акустические, реологические и магнитные свойства нанодисперсных магнитных жидкостей

Общей целью выполнения ПНИР в рамках мероприятия является обеспечение достижения высоких научных результатов и закрепление научных и научно-педагогических кадров в сфере науки, образования и высоких технологий,  сохранения преемственности поколений в науке и образовании.

2. Основные результаты проекта:

1. Создана экспериментальная и методическая основа для детализации картины взаимодействия звукового, магнитного и теплового поля в магнитной жидкости.

2. Получена экспериментальная кривая намагничивания и экспериментальная зависимость амплитуды ЭДС, индуцируемой в результате акустомагнитного эффекта, от напряженности магнитного поля.

3. Определены максимальный и минимальный размер магнитных наночастиц на основе методов магнитогранулометрии, акустогранулометрии и сканирующей зондовой микроскопии.

4. Получена функция, отражающая вклад в концентрационный механизм акустомагнитного эффекта динамического размагничивающего поля и процессов тепловых колебаний. Проведен анализ «разностной» кривой для выявления особенностей взаимодействия акустического, магнитного и теплового полей в акустомагнитном эффекте.

5. Разработана оптическая методика экспериментального исследования и создана экспериментальная установка для определения диаметра отверстия в магнитожидкостной мембране, а также времени существования отверстия с использованием различных образцов магнитного коллоида.

6. Составлено представление о физических механизмах формирования прочностных и кинетических свойств исследуемой модели магнитожидкостной мембраны.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования

Патент РФ  «Устройство для сжатия газа посредством жидкого рабочего тела»  (заяв.  №   2012093092)

Патент РФ  «Устройство для левитации некоторого количества материала» (заяв.  № 2012126138 от 22.06.2012 )

4. Назначение и область применения результатов проекта

Акустическая методика определения структурного фактора нанодисперсных магнитных жидкостей позволяет получить информацию о свойствах как коллоидных растворов, так и отдельных наночастиц, наноагрегатов и нанокластеров, входящих в их состав, с учетом их динамики.

Полученные экспериментальные результаты исследования прочностных и кинетических свойств магнитожидкостной мембраны могут быть полезны при проектировании новых и модернизации известных устройств, использующих магнитожидкостное заполнение зазоров, при создании магнитожидкостных дозаторов газа и мембранных насосов, а также при исследовании влияния магнитного поля на поверхность магнитной жидкости.

Результаты исследования могут быть внедрены как на предприятиях, производящих магнитные коллоиды (ОАО «НИПИгазпереработка», НПО «Ферро-лабз», НПО «Феррогидродинамика»), так и в научно-исследовательских лабораториях, специализирующихся в физике дисперсных сред с наночастицами (Института механики МГУ им. Ломоносова, Уральского государственного университета, Института механики сплошных сред УрО РАН, Ставропольского государственного университета)

В предусмотренных проектом исследованиях заинтересованы такие области физической науки как физика конденсированных сред, физика магнетизма, физическая акустика, магнитная гидродинамика, механика жидкости и коллоидная химия.

Полученные результаты и созданные методики найдут отражение в образовательной программе по курсам физики, физическим основам измерений и физ-химии (разделы: физика твердого тела, физика колебаний и волн, физика ферромагнетизма, управляемые коллоидные системы), в том числе для создания лекционных демонстраций и лабораторных работ по новым дисциплинам: физикохимия наночастиц и наноматериалов, поверхностные явления и дисперсные системы, подготавливаемых для специальности 210600.62 – Нанотехнология.

Результаты исследования использованы при подготовке публикаций и выполнении диссертационных работ аспирантов кафедры физики ЮЗГУ.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Комплексное исследование влияния структурного фактора на акустические, реологические и магнитные свойства нанодисперсных магнитных жидкостей имеет значение в области физики конденсированного состояния, магнитной гидродинамики, механики жидкости и газа, молекулярной акустики. Результаты исследования могут быть полезными для инженеров и конструкторов при проектировании и модернизации магнитожидкостных герметизаторов,  магнитожидкостных уплотнителей, амортизаторов, дозаторов газа, техническим элементом которых является магнитожидкостная мембрана, а также могут использоваться в учебном процессе, что положительным образом сказывается на качестве подготовки специалистов технических специальностей, стимулирует интерес студентов к научно-исследовательской работе.

5. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Коммерциализация не предусмотрена

Руководитель темы                   А.О. Танцюра