опытный образец источника электрической энергии на основе твердофазного растворения переходных металлов в наноструктурированном графите

Адресат внедрения 			Разработчики и партнеры

ООО Курский завод «Аккумулятор»	 Центр коллективного пользования «Наукоемкие технологии», КурскГТУ

Решаемая проблема

Создание эффективного источника автономного питания электрической энергией длительного пользования.

Краткое описание

Возникновение потенциала объясняется твердофазным механизмом растворения меди в графите, которое обусловливает рост разности потенциалов между медью и поверхностью графита. Процесс продолжается до полного растворения меди в графите, то есть пока не сформируется сплошной слой меди на поверхности графита, который может длиться от нескольких месяцев, до нескольких лет в зависимости от толщины слоя графита на меди.

Исходные наноструктурированные графитовые покрытия  на меди

Муаровое размытие за счет растворения меди

Преимущество перед аналогами

- в отличие от традиционных источников при работе в режиме короткого замыкания не изменяет своих параметров и не разрушается;

- обладает емкостью, которая определяется только временем сохранности исходных материалов;

- имеет высокое внутреннее сопротивление, что позволяет включать его в цепи с большой нагрузкой;

- при эксплуатации не требует обслуживания, что оптимально соответствует работе автономного источника электрической энергии;

- отвечает самым высоким требованиям по экологической безопасности

Прогнозная оценка коммерциализации (объемы финансирования):

Инвестиции

- на завершающий этап НИР						5.0 млн. руб.

- на создание опытного образца действующего макета		0.5 млн.руб.

- на разработку опытно-конструкторской документации	5.0 млн. руб.

- создание пилотных образцов 						1.5 млн. руб.

Всего 										12.0 млн.руб.

срок окупаемости							1 год