МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

|  | УТВЕРЖДАЮ: Проректор по научной работе и международной деятельности (наименование должности полностью) Е.Г. Пахомова (подпись, инициалы, фамилия) «____» ___________ 20____ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Спектральные методы исследования

полупроводников

(наименование дисциплины)

научная специальность

1.3.11 Физика полупроводников

форма обучения очная

Курск – 2023

# Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951, на основании учебного плана научной специальности 1.3.11. Физика полупроводников, одобренного Ученым советом университета, протокол №12 от «29» мая 2023 г.

# Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения аспирантов по научной специальности 1.3.11. Физика полупроводников на заседании кафедры нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики, протокол №1 от «31» августа 2023 г.

# (наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой                                                                                 А.Е. Кузько

Разработчик программы                                  к.ф.-м.н., доцент А.Е. Кузько

( ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

Согласовано:

Директор научной библиотеки                                          В.Г. Макаровская

Заведующая сектором аспирантуры и докторантуры _________М.В. Калинина

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана _______________________________, одобренного Ученым советом университета протокол №_ «__»______20_г. на заседании кафедры_____________________

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой __________________________________________________

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана _______________________________, одобренного Ученым советом университета протокол №_ «__»______20_г. на заседании кафедры_____________________

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой __________________________________________________

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана _______________________________, одобренного Ученым советом университета протокол №_ «__»______20_г. на заседании кафедры_____________________

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой ________________________________________________________

# 1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП

1.1 Цель преподавания дисциплины

Формирование понимания принципиальных основ, практических возможностей и ограничений важнейших современных спектральных методов исследования полупроводниковых материалов, знакомство с их аппаратурным оснащением и условиями проведения эксперимента, умение интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе публикуемые в научной литературе, умение производить оптимальный выбор методов для решения поставленных перед исследователем физико-химических проблем и делать заключения на основании анализа и сопоставления всей совокупности имеющихся данных.

1.2 Задачи изучения дисциплины

– ознакомить аспирантов с принципиальными основами и практическими возможностями современных спектральных методов исследования, с их аппаратурным оснащением и условиями проведения эксперимента;

– научить современным методам обработки результатов спектральных методов исследования;

– сформировать экспериментальные навыки и навыки анализа различных спектральных методов эксперимента;

– ознакомить с планированием и моделированием физического эксперимента, использующего спектральные методы исследования.

знaть:

- физические основы современного спектрального оборудования по исследованию полупроводников, распространённые методики работы на нём;

- параметры работы, условия эксплуатации и области применения приборов;

уметь:

- осуществлять исследования физических характеристик полупроводниковых материалов на современном спектральном оборудовании;

- производить текущую оптимальную настройку оборудования в процессе эксплуатации;

влaдеть:

- навыками выбора оптимальных спектральных методов исследования для анализа основных характеристик полупроводниковых материалов, эксплуатации современного оборудования и приборов.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы»

Дисциплина «Спектральные методы исследования полупроводников» относится к факультативным дисциплинам раздела 2.1 образовательного компонента (2.1.6.2(Ф)) учебного плана научной специальности 1.3.11, курс 4, семестр 8.

3 Содержание и объем дисциплины

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часа.

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий

| Объём дисциплины, | Всего, часов |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 72 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| лекции | 18 |
| лабораторные занятия | не предусмотрено |
| практические занятия | 18 |
| экзамен | не предусмотрен |
| зачет | 0 |
| курсовая работа (проект) | не предусмотрено |
| расчетно-графическая (контрольная) работа | не предусмотрено |
| Аудиторная работа (всего): | 36 |
| в том числе: |  |
| лекции | 18 |
| лабораторные занятия | не предусмотрено |
| практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работа обучающихся (всего) | 36 |

Тaблицa 3.2 – Содержaние дисциплины и ее методическое обеспечение

| № п/п | Рaздел (тема) дисциплины | Виды деятельности | Учебно-методические мaтериaлы | Формы текущего контроля успевaемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № лек., час | № лаб., час | № пр., час |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общие характеристики спектральных методов исследования | 1, 2 ч. |  | 1, 2 ч. | У-1 МУ-2 | С |
| 2 | Определение основных физических параметров явлений переносов в полупроводниках с использованием фотоэлектрических методов измерений | 2, 2 ч. | 0 | 2, 2 ч. | У-1 У-2 У-3 МУ-1 | КО |
| 3 | Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях | 3, 2 ч. | 0 | 3, 2 ч. | У-3 У-4 МУ-1 | С |
| 4 | Методы колебательной спектроскопии (ИК) и спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) | 4,5, 4 ч. | 0 | 4,5, 4 ч. | У-2 У-6 МУ-1 МУ-2 | КО |
| 5 | Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), метод рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и электронная оже-спектроскопия (ЭОС). | 6,7 4 ч. | 0 | 6,7 4 ч. | У-2 У-6 МУ-1 МУ-2 | С |
| 6 | Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия (СБОМ) | 8, 2 ч. | 0 | 8, 2 ч. | У-2 У-6 МУ-2 | С |
| 7 | Спектроскопия ХПЭ | 9, 2 ч. | 0 | 9, 2 ч. | У-2 У-6 МУ-2 | С |
| Итого | 18 | 0 | 18 |  | З |

КО – контрольный опрос

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса

| № п/п | Раздел (тема) дисциплины | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие характеристики спектральных методов исследования | Классификация методов исследования. Понятие метрологии. Математические методы обработки прямых и косвенных измерений. Прямые и обратные задачи. Условия корректности обратных задач. Типы измерительных систем. Характеристическое время метода. Пространственное, поверхностное и энергетическое разрешения. Чувствительность. Время срабатывания. Виды шумов. Теоретические основы спектроскопических методов. Общая характеристика методов спектроскопии. Приближение Борна-Оппенгеймера. Соотношения между электронными, колебательными и вращательными переходами. Функция Морзе. Принцип Франка-Кондона. Электронные, колебательные, вращательные, спиновые и ядерные переходы как результат различных типов внутриатомных или внутримолекулярных взаимодействий, определяющих соответствующую спектральную область. Проблемы получения и регистрации спектров. Принципиальная схема спектроскопических измерений в любой области спектра. Основные узлы спектральной установки. Источники электромагнитного излучения (нагретые тела, газоразрядные источники, лазеры, рентгеновские трубки, (-излучатели). Монохроматизация излучения. Характеристики спектральных приборов - разрешающая сила, дисперсия, светосила, аппаратная функция. Критерий Рэлея в оценке разрешающей силы. |
| 2 | Определение основных физических параметров явлений переносов в полупроводниках с использованием фотоэлектрических методов измерений | Электронные переходы и фотопроводимость. Измерение стационарной фотопроводимости. Определение параметров по измерениям фото ЭДС: времени жизни, скорости поверхностной рекомбинации и коэффициента диффузии. Фотомагнитоэлектрический эффект: определение диффузной длины, подвижности носителей заряда. |
| 3 | Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях | Вид и положение полос поглощения, типы электронных переходов, природа поглощения света веществом, ограничения. Образцы. Способы изображения спектров, терминология. Эмиссионная УФ спектроскопия. Вероятности переходов между электронно-колебательно-вращательными состояниями. Принцип Франка - Кондона. Классификация и отнесение электронных переходов. Техника спектроскопии в видимой и УФ областях. |
| 4 | Методы колебательной спектроскопии (ИК) и спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) | Квантовомеханический подход к описанию колебательных спектров. Уровни энергии, их классификация, фундаментальные, обертонные и составные частоты. Интенсивность полос колебательных спектров. Правила отбора и интенсивность в ИК поглощении и в спектрах КР. Число колебательных степеней свободы, естественные и нормальные координаты. Расчёт частот нормальных колебаний. Деформационные и валентные колебания. Коэффициенты кинематического взаимодействия. Силовые постоянные. Симметрия нормальных колебаний, координаты симметрии. Условия характеристичности частот. Типы колебаний и интенсивность полос поглощения. Зависимость частоты колебаний от массы атомов и кратности связи. Основные области ИК спектра. Факторы, влияющие на ИК спектр. Стерические эффекты, эффект масс, изотопный эффект, сопряжение. Применение методов колебательной спектроскопии для качественного и количественного анализов. Специфичность колебательных спектров. Техника и методики ИК спектроскопии и спектроскопии КР. Аппаратура ИК спектроскопии, прозрачные материалы, приготовление образцов. Аппаратура спектроскопии КР, преимущества лазерных источников возбуждения. Спектроскопия комбинационного рассеяния. Типы рассеяния света: эластичное (упругое) релеевское и неэластичное (неупругое) рамановское рассеяние света. Уравнение Релея. Стоксовы и антистоксовы линии КР. Сравнение Рамановского рассеяния и инфракрасной спектроскопии. Блок-схема спектрометра КР. Источники излучения. Сравнение характеристик метода при двух способах возбуждения спектров КР (ламповое и лазерное). Области применения спектроскопии рамановского рассеяния. |
| 5 | Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), метод рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и электронная оже-спектроскопия (ЭОС). | Общая характеристика рентгеновских методов. Уточнённый закон Мозли. Условие дифракции рентгеновских лучей, уравнение Вульфа-Бреггов. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. Уточнённый закон Мозли. Поглощение (резонансные К-, L- .. поглощение) и дифракция рентгеновских лучей. Семейства атомных плоскостей, индексы Миллера. Классификация рентгеновских методов анализа. Методы Лауэ и Дебая-Шерра (метода порошка) в рентгеноструктурном анализе. Особенности методов вращения, Вайссенберга и рентгенофазного анализа. Рентгеноабсорбционный анализ. Процесс фотоэлектронной эмиссии. Источники фотонов. Электронная эмиссия, возбуждаемая рентгеновским излучением. РФЭС-спектрометры. Спектры фотоэмиссии остовных уровней атома. Энергии связи валентных электронов и электронов внутренних оболочек по данным РФЭС. РФЭС - как спектроскопия для анализа состава поверхности. Сопоставление методов исследования поверхности ЭОС и РФЭС. Физические основы метода электронной оже-спектроскопии. Оже-переходы, энергия оже-электронов в твердом теле. Электронные спектрометры. Блок-схема спектрометра. Химические сдвиги в оже-спектрах твердого тела и форма пиков. ЭОС как метод анализа состава поверхности. Количественная оже-спектроскопия. Применение ЭОС для послойного анализа. Аппаратное оформление методов РФЭС, ЭОС, РФА. Вакуумная система. Источник рентгеновского излучения для РФЭС. Источник рентгеновского излучения для РФА. Высокоэнергетическая электронная пушка для ЭОС. Анализаторы энергий в РФЭС и ЭОС. Детектор для РФЭС и ЭОС. Детектора для РФА. Теоретические основы методов РФЭС, ЭОС и РФА. Первичный и вторичный фотоэффекты. Терминология jj-связь. LS-связь. Взаимодействие вещества с излучением. Энергии фотоэлектронов и оже-переходов. Глубина анализа. Оже-спектры. Характеристические серии оже-пиков. Тонкая структура оже-линий. Пики плазмонных потерь. Рентгеновские фотоэлектронные спектры. Первичная структура. Остовные уровни. Валентные уровни. Оже-серии. Информация, получаемая из первичной структуры спектров. Химические сдвиги остовных уровней. Химические сдвиги оже-линий. Вторичная структура спектров. Мультиплетное расщепление. Сателлиты "встряски". Асимметричные остовные уровни металлов. Сателлиты "стряхивания". Профилирование по глубине. Компенсация статической зарядки исследуемой поверхности. Качественное и количественное определение состава поверхности методами РФЭС и ЭОС. Качественный и количественный РФА |
| 6 | Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия (СБОМ) | Нераспространяющиеся световые волны. Проблемы подвода малоразмерных диафрагм к образцам на постоянной высоте. Техническая реализация СБОМ. Поперечно-силовая микроскопия, метод пропускания и метод отражения. Использование методов СЗМ в исследовании наноструктур и поверхности твердого тела. |
| 7 | Спектроскопия ХПЭ | Физические основы метода спектроскопии ХПЭ. Коллективное возбуждение электронов проводимости в твердом теле. Плазмоны. Неупругое рассеяние фононов. Спектры ХПЭ поверхности кремния и поверхностных фаз. Спектроскопия ХПЭ для анализа поверхности. |

3.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия

3.2.1 Практические занятия

Тaблицa 3.4 – Прaктические зaнятия

| № зан. | Наименование и краткое содержание занятия | Объем в час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики спектральных методов исследования | 2 |
| 2 | Определение основных физических параметров явлений переносов в полупроводниках с использованием фотоэлектрических методов измерений | 2 |
| 3 | Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях | 2 |
| 4, 5 | Методы колебательной спектроскопии (ИК) и спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) | 4 |
| 6, 7 | Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), метод рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и электронная оже-спектроскопия (ЭОС) | 4 |
| 8 | Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия (СБОМ) | 2 |
| 9 | Спектроскопия ХПЭ | 2 |
| Итого | 18 |

3.2.2 Лабораторные работы

Не предусмотрены.

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС)

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа аспирантов

| № | Наименование раздела дисциплины | Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Теоретические основы спектроскопических методов. Подготовка к выступлению на практическом занятии | 3 |
| 2 | Квантовомеханический подход к описанию колебательных спектров. Подготовка к практическому занятию | 10 |
| 3 | Спектроскопия комбинационного рассеяния. Подготовка к выступлению на практическом занятии | 7 |
| 4 | Теоретические основы методов РФЭС, ЭОС и РФА. | 11 |
| 5 | Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия | 3 |
| 6 | Физические основы метода спектроскопии ХПЭ | 2 |
| Итого | 36 |

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

# библиотекой университета:

# библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

# имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

# кафедрой:

# путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

# путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.

# путем разработки:

# – методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы аспирантов;

# – заданий для самостоятельной работы;

# – тем рефератов и докладов;

# – вопросов к экзаменам и зачетам;

# –методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.

# типографией университета:

# – помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

# –удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

5. Образовательные технологии

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

| № | Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия) | Используемые интерактивные образовательные технологии | Объем, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики спектральных методов исследования | Разбор конкретных ситуаций | 2 |
| 2 | Определение основных физических параметров явлений переносов в полупроводниках с использованием фотоэлектрических методов измерений | Разбор конкретных ситуаций | 2 |
| 3 | Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях | Встреча с сотрудниками Регионального наноцентра. Мастер-класс на OmegaScope™ - СЗМ с конфокальным рамановским и флюоресцентным спектрометром | 2 |
| 4 | Методы колебательной спектроскопии (ИК) и спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) | Встреча с сотрудниками Регионального наноцентра. Мастер-класс на ИК-фурье спектрометре Thermo Scientific Nicolet IS550 и на OmegaScope™ - СЗМ с конфокальным рамановским и флюоресцентным спектрометром | 4 |
| 5 | Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), метод рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и электронная оже-спектроскопия (ЭОС) | Встреча с сотрудниками Регионального наноцентра. Мастер-класс на на дифрактометре рентгеновского рассеяния GBM EMMA | 4 |
| 6 | Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия (СБОМ) | Семинар-телемост с сотрудниками Центра коллективного пользования научным оборудованием «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» (ЦКП НИУ «БелГУ» входит в состав национальной нанотехнологической сети РФ) | 2 |
| 7 | Спектроскопия ХПЭ | Семинар-телемост с сотрудниками Центра коллективного пользования научным оборудованием «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» (ЦКП НИУ «БелГУ») | 2 |
| Итого: | 18 |

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Перечень вопросов подготовки к зачёту с представлен в приложении А.

Тестовые задания приведены в приложении Б.

Требования к самостоятельной работе представлены в МУ-3.

7 Учебно-методическое и информaционное обеспечение дисциплины

7.1 Основнaя и дополнительнaя учебная литерaтурa

Основнaя литерaтурa

1. Спектральные методы анализа [Текст]: практическое руководство: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности ВПО "Фундаментальная и прикладная химия" / В. И. Васильева [и др.]; под ред. В. Ф. Селеменева и В. Н. Семенова. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 412 с.

2. Газенаур, Е.Г. Методы исследования материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина, В.И. Крашенинин. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. - 336 с. // Режим доступа -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232447&sr=1

3. Каныгина, О.Н. Физические методы исследования веществ [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Каныгина, А.Г. Четверикова, В.Л. Бердинский . - Оренбург: ОГУ, 2014. - 141 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330539&sr=1

Дополнительная литература

4. Вознесенский, Э.Ф. Методы структурных исследований материалов. Методы микроскопии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.Ф. Вознесенский, Ф.С. Шарифуллин, И.Ш. Абдуллин. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 184 с. – Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428294

5. Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных материалов и структур: сканирующая зондовая микроскопия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Филимонова, Б.Б. Кольцов. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - Ч. I. - 134 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228943

7.2 Перечень методических указаний

МУ-1 	А.В. Кузько, А.Е. Кузько Наноаналитическое оборудование [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических работ для всех направлений подготовки и обучения, изучающих дисциплины "Наноаналитическое оборудование" и "Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем" / Юго-Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2014. – 25 с.

МУ-2 	А.В. Кузько, А.Е. Кузько Наноаналитическое оборудование [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ для всех направлений подготовки и обучения, изучающих дисциплины "Наноаналитическое оборудование" и "Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем" / Юго-Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2014. – 116 с.

МУ-3 	А.В. Кузько, А.Е. Кузько Наноаналитическое оборудование [Электронный ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной работы студентов направления подготовки 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» по дисциплине «Наноаналитическое оборудование» / Юго-Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2014. – 16 с.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

- http://biblioclub.ru,

- http://onlinelibrary.wiley.com,

- http://www.scopus.com/,

- http://elibrary.ru,

- http://viniti.ru,

- http://window.edu.ru,

- http://thesaurus.rusnano.com/. nano-obr.ru – междисциплинарное обучение в сфере нанотехнологий;

- http://www.ntmdt.ru – сайт крупнейшего в России производителя сканирующих зондовых микроскопов;

- http://www.nanoscopy.org.

- nist.gov/ (Национальный институт стандартов США);

- isan.troitsk.ru/win/lsn_01.htm (нанооптика);

- nano-obr.ru – междисциплинарное обучение в сфере нанотехнологий

- Чеченин Н.Г. Просвечивающая электронная микроскопия (лекции). http://danp. sinp.msu.ru/ngchposob.htm

- http://en. wikipedia.org/wiki/Scanning e1ectronsсоре

- http://www.matter.org.uk/tem/

- http://epmalab.uoregon.edullecture.htm

- http://www.oxinst.com/wps/wcm/connect/Oxford+Instruments/Groups/Product +Groups/N an oAnal ysis/EB SD/EB SD+Systems

- http://www.microscopy.ethz.ch/history.htm

- http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/ guantum/moseley.html

7.4 Перечень информационных технологий

1. На кафедре имеется на электронных носителях база литературных источников электронной библиотеки для научной и учебной работы. Она используется сотрудниками кафедры, аспирантами и студентами для научной работы и самообучения.

2. На кафедре также имеются в электронном виде тексты всех методических разработок и лекций по читаемой дисциплине. Они делаются доступными и используются аспирантами для самообучения.

3. Используются интернет-ресурсы (представлены в п. 7.3).

7.5 Видеодемонстрации

1. Видеоролик "NanoEducator";

2. Видеоролик «Характеристическое рентгеновское излучение»;

3. Видеоролик «Оже-электроны»;

4. Видеоролик «Сплошное рентгеновское излучение».

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Аудитории кафедры «Нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики»

В учебном процессе по дисциплине «Спектральные методы исследования полупроводников» задействованы аудитории, предназначенные для проведения лекций.

- Оборудование лекционных аудиторий

- Проектор

- Ноутбук

- Доска с маркерами (мелом)

- Лабораторное оборудование (Региональный центр нанотехнологий)

1. Система для малоуглового рентгеновского рассеяния Anton Paar SAXSess, оснащенная современным программным комплексом с выходом в Интернет.

2. Дифрактометр рентгеновского рассеяния GBM EMMA с высокотемпературной (1600С) камерой Anton Paar, оснащенный современным программным комплексом с выходом в Интернет.

3. ИК-фурье спектрометры Thermo Scientific Nicolet IS550 и Agilent Technologies Cary 660 FTIR, оснащенные современными программными комплексами с выходом в Интернет.

4. Сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM 6610 с модулем энергодисперсионного анализа Oxford X-Max (S1-XMX1002), оснащенный современным программным комплексом с выходом в Интернет.

5. Сканирующий зондовый микроскоп, SmartSPM™, оснащенный современным программным комплексом с выходом в Интернет, OmegaScope™ - СЗМ с конфокальным рамановским и флюоресцентным спектрометром, оснащенный современным программным комплексом с выходом в Интернет.

6. Полуавтоматический однодисковый шлифовально-полировальный станок для металлографической пробоподготовки c насадкой Buehler Vector LC.

7. Установка лазерная для маркировки, гравировки и наноразмерного модифицирования поверхностей Argent.

8. Установка для плазменной очистки, синтезируемых наноматериалов и нанопокрытий промышленного назначения NICO.

9. Низкоскоростной прецизионный отрезной станок TECHCUT 4.

10. Установка для 3D реально-временной оптической микроскопии с опциями для внешних упругих, температурных, электрических и магнитных воздействий Lyncee Tes SA.

11. Эллипсометр с бинарной модуляцией состояния поляризации для определения оптических параметров наноматериалов ES-2LED.

12. Система напыления тонких токопроводящих покрытий JEOL JEOLJFC 1600.

13. Высокотемпературная камера (нагрев до 1600 С) Anton PAAR-HTK-16.

14. Энергодисперсионнный анализатор химических элементов Oxford Instrumnts EDX.

15. Спектрофотометр СФ-2000.

16. Установка для измерения электропроводности и диэлектрической проницаемости нанокомпозитных материалов, нанослоев и нанопокрытий на постоянном токе и в переменных полях Instek LCR-819, 2011.

Приложение А

Вопросы к зачёту

- Какие условия должны соблюдаться, чтобы колебание проявилось в ИК-спектре поглощения?

- Что такое нормальные колебания в молекуле?

- Может ли отличаться число полос поглощения в ИК-спектре и число нормальных колебаний? Поясните ответ.

- Что такое характеристические колебания в ИК-спектроскопии?

- Перечислите преимущества ИК-Фурье спектроскопии, кратко их опишите.

- Что такое комбинационное рассеяние света?

- Почему комбинационное рассеяние может быть использовано для изучения структуры вещества?

- С чем связано появление стоксовой и антистоксовой гармоник?

- Как соотносятся интенсивности стоксовой и антистоксовой гармоник, с чем связана температурная зависимость этого отношения?

- Что такое поверхностно усиленное рамановское рассеяние?

- Спектры комбинационного рассеяния. Энергетические переходы при релеевском, стоксовом и антистоксовом рассеянии. Отличие механизмов возникновения ИК-спектров и КР-спектров.

- Расчёт КР-спектра вещества состоящего из 2-х атомных молекул и определение колебательной постоянной (v

- Схема установки КР-спектроскопии. Получение КР-спектров для газообразных, жидких и твёрдых веществ.

- Как можно установить критерии определения границ объекта при исследовании
методом растровой электронной микроскопии?

- Какова информативность картин дифракции обратнорассеянных электронов?

- Какова информативность энергетического спектра оже-электронов?

- Какова информативность характеристического рентгеновского излучения?

- Сравните преимущества и недостатки волнового и энергодисперсионного детекторов рентгеновского излучения.

- Какова информативность спектров катодолюминисценции?

- Рентгеновский анализ. Получение рентгеновского излучения (рентгеновская трубка) и его состав (тормозное и характеристическое излучение). Уточнённый закон Мозли.

- Поглощение (резонансные К-, L- . поглощение) и дифракция рентгеновских лучей (условие дифракции, уравнение Вульфа-Бреггов). Семейства атомных плоскостей, индексы Миллера.

- Методы Лауэ и Дебая-Шерра (метода порошка) в рентгеноструктурном анализе.

- Особенности методов вращения, Вайссенберга и рентгенофазного анализа.

- Какова типичная конструкция электронной пушки? Как происходит управление уровнем электронной эмиссии?

- Какие процессы происходят при облучении вещества рентгеновским излучением?

- Опишите типичный спектр рентгеновской трубки и объясните появление каждой составляющей в нем.

- С чем связано появление максимумов и минимумов на дифракционной картине?

- Расскажите схему возникновения рентгеновской флуоресценции.

- Является ли наличие в образце периодической структуры необходимым условием для наблюдения дифракции РИ?

- Выведите закон Бугера-Ламберта-Бэра из уравнений Гамильтона-Дарвина. Какое условие необходимо для соблюдения закона Бугера-Ламберта-Бэра?

- Дайте определение трансляционной симметрии кристаллов.

- С чем связана ограниченность числа пространственных групп?

- Существует ли поворотная ось 5-го порядка?

- В чем отличия порошкового и монокристального дифракционного эксперимента?

- Почему знания структурной амплитуды недостаточно для расчета интенсивности рефлекса на порошковой дифрактограмме?

- Классическое рассмотрение дифракции, условие Вульфа-Брэгга

- Описать постановку задачи о дифракции на двух рассеивающих центрах

- Что подразумевается под разностью хода лучей и фазовым сдвигом?

- Суперпозиция амплитуд рассеяния и Фурье-преобразование.

- Связь интенсивности рассеяния и автокорреляционной функции как способ определения внутренней структуры объекта исследования.

- Общая схема малоуглового дифракционного эксперимента.

- Cформулируйте закон Вульфа- Брэгга для дифракции рентгеновских лучей на кристалле.

- Приведите доказательство эквивалентности формулировок Вульфа- Брэгга и Лауэ для конструктивной интерференции рентгеноских лучей.

- Cформулируйте определение брегговской плоскости.

- Что является источником рентгеновского излучения? Расскажите об устройстве рентгеновской трубки. Из какого материала сделан ее анод (антикатод)?

- Из чего состоит, и как работает рентгеновский дифрактометр?

- Как с помощью рентгеновского дифрактометра провести фазовый анализ порошка?

- Перечислите последовательность действий при подготовке дифрактометра к работе.

- Какова длина волны рентгеновского излучения используемого в дифрактометре? (1.54056 Å)

- На что следует обратить внимание при подготовке пробы к анализу? Что такое текстурирование, и каким способом можно устранить текстуру? (Не уплотнять порошок при заполнении кюветы и использовать столик с приводов вращения)

- Современные   методы   исследования   поверхности   твердого тела и их классификация.

- Неупругое рассеяние электронов на поверхности. Физические основы ЭОС.

- Оже-переходы, энергия оже-электронов в твердом теле.

- Анализ состава поверхности твердого тела методом ЭОС.

- Оже-спектры для количественного анализа поверхности твердого тела.

- Типы оже-анализаторов. Блок-схема оже-спектрометра.

- Послойный анализ с применением метода ЭОС.

- Фотоэлектронная эмиссия. Источники фотонов.

- Спектры РФЭС для анализа состава поверхности.

- Изучение наружной энергетической полосы проводников методом РФЭС.

- Спектры фотоэмиссии остовных уровней атома по данным РФЭС.

- Энергии связи валентных электронов и электронов внутренних оболочек по данным ФЭС.

- РФЭС - как спектроскопия для анализа состава поверхности.

- Физические основы метода спектроскопии ХПЭ.

- Коллективное возбуждение электронов проводимости в твердом теле. Плазмоны.

- Спектроскопия ХПЭ для анализа поверхности.

- Кристаллография поверхности твердого тела.

- Обратная решетка и дифракция электронов в кристаллах. Построение Эвальда.

- Описание структур верхних слоев кристаллических структур.

- Что такое амплитуда рассеяния?

- Что такое атомный фактор рассеяния или форм-фактор.

- Что называется структурным фактором базиса

- Каков же физический смысл того, что в дифракционной картине для ОЦК решетки отсутствует отражение (100)?

- В каком случае в дифракционной картине для ОЦК решетки отражение (100) не будет погашено?

- Отражения от каких плоскостей в ГЦК решетке не могут иметь место?

- Расскажите о принципе работы СБОМ. Что такое эванесцентные моды излучения? Какую роль они играют в формировании СБОМ-изображения?

- Какие свойства образцов можно исследовать методами СБОМ?

- Каковы типичные расстояния зонд-образец при получении ближнепольных оптических изображений? Как их поддерживать постоянными?

- Каково предельное разрешение СБОМ?

- Расскажите об измерительных методиках СБОМ.

Приложение Б

Пример тестовых ЗАДАНИй и вопросов ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Общие вопросы

1. Какие признаки положены в основу деления шкалы электромагнитных волн на диапазоны и каковы особенности оптического диапазона?

2. Как связано волновое число с длиной волны? 
 1)( = (	2)( = 1/(; 3)( = с/(2; 4) (/(( = –((

3. Наибольшая энергия требуется: 
1) для возбуждения электронов; 
2) для возбуждения колебаний атомов в молекуле; 
3) для возбуждения вращений молекулы; 
4) для переориентации спинов ядер.

4. Каково соотношение между энергиями электронных Ее, и вращательных Еr состояний молекулы ( колебательных Е? 
1) Еe > (Е > Еr (; 2) Е > Еr > Еe ; 3) Еr > Еe >  ; 4) Еr(Е > (Е > Еe.

5. При рассмотрении спектров какого типа необходимо учитывать принцип Франка-Кондона? 
1) ИК-. 2) вращательных. 3) КР-. 4) электронных.

6. В каких областях спектра наблюдаются электронно-колебательно-вращательные, колебательно-вращательные и вращательные спектры?

7. В каких областях спектра проявляются переходы между электронными, колебательными и вращательными состояниями молекул? 
1) Колебательные — в ИК-области, вращательные — в УФ-области, электронные — в микроволновой. 
2) Колебательные — в микроволновой, электронные — в УФ-области, вращательные — в ИК-области. 
3) Колебательные — в ИК-области, вращательные — в микроволновой, электронные — в УФ-области. 
4) Колебательные — в УФ-области, электронные — в ИК-области, вращательные — в микроволновой.

8. Методы анализа, основанные на измерении поглощенного образцом света, называются: 
1) радиометрией; 2) абсорбциометрией; 3) флюориметрией; 
4) турбидиметрией.

Колебательная спектроскопия

1. Колебательные спектры возникают при взаимодействии вещества: 
1) с гамма-излучением; 2) с видимым светом; 3) с радиоволнами 
4) с ИК-излучением; 5) с УФ-излучением

2. Инфракрасным спектрам поглощения соответствуют: 
1) электронные переходы из основного в возбужденное состояние; 
2) колебательные переходы из основного в возбужденное состояние; 
3) электронные переходы из возбужденного в основное состояние; 
4) вращательные переходы из основного в возбужденное состояние.

3. Частота валентных колебаний: 
1) больше чем частота деформационных колебаний;
2) меньше чем частота деформационных колебаний;
3) больше чем частота деформационных колебаний одной и той же группы молекулы;
4) меньше чем частота деформационных колебаний одной и той же группы молекулы.

4. Комбинационным рассеянием называется рассеяние света 
1) без изменения частоты; 2) с увеличением частоты; 
3) с уменьшением частоты; 4) с изменением частоты.

5. Какие колебания молекулы СО2 проявляются в ИК-спектре, а какие в КР-спектре? 
1) Полносимметричное валентное колебание 3 — в(2 и антисимметричное (1 активно в КР-спектре, а деформационное ( ИК-спектре. 
3 активны в ИК- и КР-спектрах.(2 и (1, (2) Все колебания  
3) 1 активно в ИК-спектре, а деформационное(Полносимметричное валентное колебание  3 — в КР-спектре.(2 и антисимметричное ( 
3(2 и (1, (4) Все колебания  активны только в ИК-спектре.

6. Сколько поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы у тетраэдрической молекулы СН4? 
1) Поступательных — 3, вращательных — 3, колебательных — 9. 
2) Поступательных — 3, вращательных — 2, колебательных — 10. 
3) Поступательных — 3, вращательных — 3, колебательных — 3. 
4) Поступательных — 3, вращательных — 3, колебательных — 5.

7. Сколько поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы у линейной молекулы HCN и угловой — Н2О? Одинаково ли у них число основных частот колебаний?

8. Укажите характерные особенности колебательных спектров (ИК- и КР-) приведенных ниже молекул: 
1) Cl2; 2) HCl; 3) CO; 
4) CF2=CH2 (только валентные колебания двойной связи)
5) СН3СН=СНСН3 (только валентные колебания двойной связи)

9. Отличаются ли энергии диссоциации изотопных молекул, например Н2 и D2? 
1) Энергии диссоциации одинаковы. 
2) На вопрос ответить нельзя, так как не приведены данные об их частотах колебаний и ангармоничности. 
3) Энергия диссоциации у D2 больше, чем у Н2. 
4) Энергия диссоциации у Н2 больше, чем у D2.

10. Проявляются ли (активны ли) колебания полярных двухатомных молекул (например, HСl) в ИК-спектрах и спектрах КР? 
1) Проявляются только в ИК-спектрах. 
2) Проявляются только в КР-спектрах. 
3) Проявляются в ИК-спектрах и в спектрах КР. 
4) Не проявляются ни в ИК-спектрах, ни в спектрах КР.

11. Предскажите вид колебательных спектров (ИК- и КР-спектров) для линейной молекулы диоксида углерода и укажите типы колебаний для данной молекулы.